透水水泥混凝土路面透水系数试验装置

简介：

透水水泥混凝土路面透水系数试验装置是检验透水水泥混凝土路面的设备，沧州中亚试验仪器有限公司依据《GJJ/T 135-209 透水水泥混凝土路面技术规范》生产，结构简单、造价低、易操作、检测成本低设备。用于建筑材料技术领域，特别是透透水水泥混凝土路面透水系数检测仪，循环使用无气水，提高检测精度。

结构：

透水水泥混凝土路面透水系数试验装置，是由蓄水筒，试样连接密封件，溢流水槽，量筒等组成。在溢流水槽与蓄水筒的某一高度上的侧面上安装有溢流管，蓄水筒底部安装有便于拆装的试样连接密封件。便于拆装试样。

具体参数：

蓄水筒内径：100mm；

蓄水筒高度：220mm；

适用试件尺寸：直径100mm×高度50mm；

使用说明：

操作时需严格按照《GJJ/T 135-2009 透水水泥混凝土路面技术规范》执行。

将试件四周抹上密封材料或黄油装入金属套筒内（注意：试件上下表面不能接触密封材料），等密封材料固化后放入真空装置内，保持一定的时间后，放入溢流水槽，在蓄水筒加注无气水至溢流水槽溢流口有水流出时，保持一定水位，待稳定后，记录五分钟的流水量，测量3次，取平均值。

检验说明：

1、出厂检验：指生产厂家带的合格证，包括项目为尺寸偏差、外观、质量、强度等级。

2、型式检验：指生产厂家每样或一定时间段内对产品的所有技术指标进行检验，如生产厂家不条件委托有资质的单位进行检验。

3、进场检验和复试项目：尺寸偏差、外观质量、强度等级，目前施工单位委托强度等级。